Spectrum processing :

Peaks possibly omitted : 7.491, 8.037, 9.700, 11.483 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 6

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 47.09 | 58.77 |  |
| O K | 32.20 | 30.17 |  |
| Na K | 10.21 | 6.66 |  |
| Mg K | 0.66 | 0.41 |  |
| Al K | 0.10 | 0.06 |  |
| Si K | 0.09 | 0.05 |  |
| S K | 0.76 | 0.35 |  |
| Cl K | 3.59 | 1.52 |  |
| K K | 4.65 | 1.78 |  |
| Ca K | 0.53 | 0.20 |  |
| Fe K | 0.11 | 0.03 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

14/10/2022 10:09:15

Lixiviado