Spectrum processing :

Peaks possibly omitted : 4.490, 8.034, 9.703, 11.463 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

N    Not defined   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 36.15 | 52.11 |  |
| N K | -0.92 | -1.14 |  |
| O K | 26.40 | 28.57 |  |
| Na K | 7.79 | 5.87 |  |
| Mg K | 1.20 | 0.85 |  |
| Al K | 0.13 | 0.08 |  |
| Si K | 0.36 | 0.22 |  |
| P K | 0.28 | 0.16 |  |
| S K | 0.17 | 0.09 |  |
| Cl K | 14.22 | 6.94 |  |
| K K | 10.86 | 4.81 |  |
| Ca K | 3.22 | 1.39 |  |
| Fe K | 0.15 | 0.05 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

14/10/2022 10:17:49

Lixiviado