Spectrum processing :

Peaks possibly omitted : 5.256, 5.956, 6.400, 6.611, 8.045, 9.698, 10.869, 11.469 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 6

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

N    Not defined   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 39.90 | 57.79 |  |
| N K | 2.32 | 2.88 |  |
| O K | 18.22 | 19.82 |  |
| Na K | 3.28 | 2.48 |  |
| Al K | 0.08 | 0.05 |  |
| S K | 0.11 | 0.06 |  |
| Cl K | 18.78 | 9.21 |  |
| K K | 17.31 | 7.70 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

14/10/2022 10:29:15

Lixiviado