Spectrum processing :

Peaks possibly omitted : 5.254, 9.698, 11.509, 12.595 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

N    Not defined   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 37.20 | 53.95 |  |
| N K | -0.83 | -1.03 |  |
| O K | 21.31 | 23.21 |  |
| Na K | 12.26 | 9.29 |  |
| Mg K | 0.64 | 0.46 |  |
| Al K | 0.07 | 0.05 |  |
| Si K | 0.19 | 0.12 |  |
| P K | 0.05 | 0.03 |  |
| S K | 0.06 | 0.03 |  |
| Cl K | 21.68 | 10.65 |  |
| K K | 6.04 | 2.69 |  |
| Ca K | 1.24 | 0.54 |  |
| Fe K | 0.09 | 0.03 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

14/10/2022 10:44:56

Lixiviado