Spectrum processing :

Peaks possibly omitted : 0.775, 4.020, 5.246, 5.925, 6.399, 8.050, 9.701, 11.454, 11.610, 11.935 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

N    Not defined   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 28.40 | 44.82 |  |
| N K | 5.18 | 7.01 |  |
| O K | 15.20 | 18.00 |  |
| Na K | 10.13 | 8.35 |  |
| Mg K | 0.54 | 0.42 |  |
| Al K | 0.24 | 0.17 |  |
| S K | 1.85 | 1.09 |  |
| Cl K | 29.87 | 15.97 |  |
| K K | 8.59 | 4.16 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

14/10/2022 11:48:32

clarificado optimo 16