Spectrum processing :

Peaks possibly omitted : 0.770, 5.244, 5.943, 8.048, 9.702, 11.482 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

N    Not defined   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 38.06 | 54.07 |  |
| N K | 8.71 | 10.61 |  |
| O K | 16.64 | 17.75 |  |
| Na K | 0.96 | 0.71 |  |
| Mg K | 0.51 | 0.36 |  |
| Al K | 0.12 | 0.08 |  |
| S K | 1.06 | 0.56 |  |
| Cl K | 23.27 | 11.20 |  |
| K K | 10.68 | 4.66 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

14/10/2022 11:35:41

clarificado optimo 16