Spectrum processing :

Peaks possibly omitted : 8.066, 9.706, 11.460, 15.790 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 6

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

N    Not defined   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 42.96 | 55.95 |  |
| N K | 2.04 | 2.28 |  |
| O K | 30.28 | 29.60 |  |
| Na K | 2.51 | 1.71 |  |
| Mg K | 2.14 | 1.37 |  |
| Al K | 1.03 | 0.60 |  |
| Si K | 0.79 | 0.44 |  |
| S K | 4.60 | 2.25 |  |
| Cl K | 9.18 | 4.05 |  |
| K K | 3.81 | 1.52 |  |
| Ca K | 0.39 | 0.15 |  |
| Fe K | 0.27 | 0.08 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

14/10/2022 12:02:02

clarificado optimo 16